Popis a návody k použítí produktů firmy Birchwood Casey

# Přípravky pro černění kovových povrchů za studena - GUN BLUE

- přípravek na černění kovových povrchů

- účinkuje do hloubky

Návod k použití:

- očistit povrch látkou nebo kartáčem

- důkladně odmastit

- pracovat při pokojové teplotě

- nanést na poškozenou část nebo přímo ponořit

- nechat 3 minuty zaschnout a opláchnout vodou

- nechat usušit

- jemně naleštit a ošetřit LUBRICATING OIL

- pro tmavší odstín je možné proces opakovat

Upozornění:

- POZOR působí jako jed!!!

- dráždí kůži, oči a sliznice

- zabraňte kontaktu s očima, používejte ochranné brýle

- vyhněte se kontaktu s kůží, používejte gumové rukavice!

- výpary mohou být ve vysokých koncentracích extrémně škodlivé

První pomoc:

Při požití je jedovatý!!! Vyhledejte lékaře! Při zasažení očí vypláchnout proudem vody.

Dovozce: PROARMS CZ, s.r.o., Hypšmanova 953, 14900 Praha 4